159俄罗斯技术：

获取玻璃原料KANAZIT的节能环保工艺

我们向您推荐一种在非结晶岩石基础上以全新的湿水法获取玻璃原料KANAZIT的工艺。专利所有人：鲁宾·梅尔果扬，作者梅尔果扬·Г·С, 梅尔果扬·Р·Г。

优势：

▼与一般炉料相比，使用新的在KANAZIT的基础上熔化玻璃的节能方法可以使熔化温度降低250-300℃。以KANAZIT为原料时平均1KG炉料可以节约燃料665.7KJ，燃料用量减少6-10%。

▼热量消耗降低20-25%。炉子的熔化效率随着炉料的高反应率、水合物的参与以及高化学均匀性而增加。

▼在KANAZIT成分中加入Na2O, K2O, CaO, MgO等改性处理剂可使熔化温度降低，从而节约了能源，延长了耐火材料及玻璃熔化炉的使用寿命。

▼ KANAZIT的均匀性要比一般炉料高出5-6倍。

高效环保:

▼ 以非结晶岩石代替石英砂可降低癌症发病率，极大减少有害气体的排放（90-95%）, 从而改善了环境。

▼ 用紧实的物质(颗粒状的、预塑成形的、压块的或者挤压的)来代替粉状松散的KANAZIT玻璃炉料大大了降低运输过程中以及向熔化炉中添加炉料时的扬尘。

▼ KANAZIT成分中含有大量的H2O和NO3，这样在煮沸水晶时不必使用三用砷作为澄清剂。

▼ 在经济生产中采用非结晶岩石可以扩展玻璃生产的基本原料，并使生产质量更高更环保。

▼ 该项新研制的经环保论证的工艺解决办法可以在根本上减少在玻璃熔化和建材生产过程中对环境造成的人为损害。

[工业试验用设备流程图]

工业证明:

我们在俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯和亚美尼亚的大型水晶生产厂进行了以KANAZIT为基础的水晶煮沸工业试验。

专利保护:

俄罗斯KANAZIT技术在美国、日本、德国、意大利、希腊已经获得17项专利特许证。

合作方式：在俄专利基础上设立中国境内合资企业；转让俄专利；为中国企业供货。

联系方式：

俄罗斯驻华商务代表处业务部门

北京电话： (010) 65322201 传真: (010) 65325398

电子邮箱：russchinatrade@gmail.com； 网站：www.russchinatrade.ru